品质标准

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 无铁 |
| AL2O3  % | ≥15.5 |
| Fe % | ≤0.005 |
| PH值 | ≥3.0 |