附件一、

12%湿强剂:

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 固含量 |
| 固含量% | ≥12 |
| 粘度（25℃ 50rpm）mPa.s | 48-100 |
| PH值 | 3-7 |
| 溶解性能 | 完全溶解 |

20%干强剂:

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 固含量 |
| 固含量% | 20.0±1.0 |
| 粘度（25℃）mPa.s | 5000-15000 |
| PH值 | 3.5-5.0 |
| 溶解性能 | 完全溶解 |
| 相对密度 | ／ |